检 验 报 告 单
CERTIFICATION OF ANALYSIS
2022 年（YEAR）5 月（MONTH） 18日（DAY）
产品名称(PRODUCT NAME)    : 银珠R
 产品批号(PRODUCT BATCH)    : 2202124
 代表数量(GOODS QUANTITY)  :  3000KGS
 小样数量(SAMPLE QUANTITY)  : 2.5KGS

	检验项目
TEST ITEMS
	控制标准
SPECIFICATION
	检验结果
RESULTS

	色光（与标样比较 ）
STRENGTH
(COMPARE
WITH
STANDARD)
	近似～微
SIMILARE TO SLIGHTLY
	Similar to Standard (黄相)

	色力 （与标样比较 ）
	95%~105%
	100.5

	水份（105）MOISTURE
	≤ 1.5%
	1.0%

	吸油量（g/100g）
OIL ABSORPTION
	40-50
	46

	水溶物
SOLUBLE MATTER IN WATER
	≤ 1.0%
	0.39%

	耐温（℃）
Heat resistance
	>150℃
	> 150℃

	PH 值 （10%颜料悬浮液）
PH VALUE (10% SLURRY)
	6.0-8.0
	7.0

	耐晒性
light resistance
	5-6
	6


	结论(Conclusion)
备注（Remarking）：
	[image: image1.png]


    合格（Qualification
	）
	不合格 (Disqualification)

	批准：
	复核：
	
	检验：


（APPROVED）
(CHECKED BY)
(TEST BY)
