衡水中冀塑料科技有限公司

Hengshui Zhongji Plastics Technology Co.,Ltd.

检 验 报 告

ANALYTICAL   REPORT

| 产品名称：氧化铅 / 黄丹 Product Name：Lead Monoxide | 标准：GB3677-97 Test Standard：GB3677-97 |  |
| --- | --- | --- |
| Test Item 检验项目 | Specification 规格 | Result 检验结果 |
| 氧化铅 Lead monoxide | ≥99.3% | 99.65% |
| 金属铅 Lead | ≤0.1% | 0.07% |
| 过氧化铅 Lead dioxide | ≤0.02% | 0.014% |
| 筛余物 Sieve residue | ≤0.2% | 0.12% |
|  |  | 200目 200 mesh |
| 检验结论：合格 Conclusion: Qualified product |  |  |