济宁市金泰利华化工科技有限公司

Jining Jintai Lihua Chemical Technology Co.,Ltd.

检 验 报 告

ANALYTICAL   REPORT

| 产品名称：MOCAII A （颗粒） Product Name：MOCAII A （granule） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分子式：C13H12Cl2N2 Molecular formula: C13H12Cl2N2 |  |  |
| 分子量：267.16 Molecular weight: 267.16 |  |  |
| 生产日期：2022.03.19 Date：2022.03.19 |  |  |
| Test Item 检验项目 | Specification 规格 | Result 检验结果 |
| 外观 Appearance | 黄色颗粒 Yellow granule | 黄色颗粒 Yellow granule |
| 熔点（℃） Melting point (℃) | 97-105 | 98 |
| 水份(%) Moisture (%) | <=0.1 | 0.0810 |
| 丙酮不溶物 Acetone insoluble | 丙酮溶液清晰透明，不溶物质低于0.04% Acetone solution is clear and transparent, and insoluble substances are less than 0.04% | 丙酮溶液清晰透明，≤0.04% Acetone solution is clear and transparent, ≤0.04% |
| 色泽 Color | <=4 | 4 |
| 胺值（毫摩尔/克） Amine value (mmol/g) | 7.4-7.6 | 7.5 |
| 液态密度(107℃) Liquid density (107 ℃) | 1.26 | 1.26 |
| 固态密度(24℃) Solid density (24 ℃) | 1.44 | 1.44 |
| 吸水性 Water absorption | no | no |
| OCA含量 OCA content | <=1 | 0.47 |
| MOCAII A 含量 MOCAII A content | 86 | 88.49 |
| 检验结论：合格 Conclusion: Qualified |  |  |