Sichuan Hua Nan Inorganic Salt Chemical Co., Ltd.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| Product Name | Lead Dioxide | Quantity | 5000 KG | Appearance | Dark Brown Powder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date Of Sampling | 2022.06.08 | Date Of Analysis | 2022.06.09 | Test Standard | HG 3-922-76 |
| Items |  | Index |  | Testing Result |  |
| PbO2 Content % |  | ≥95.0 |  | 96.21 |  |
| Nitric Acid Insoluble % |  | ≤0.3 |  | 0.29 |  |
| Cl- % |  | ≤0.05 |  | 0.01 |  |
| Moisture % |  | ≤0.5 |  | 0.058 |  |
| Cu % |  | ≤0.001 |  | 0.00021 |  |
| Mn % |  | ≤0.0005 |  | 0.00017 |  |
| CO32- % |  | ≤0.0065 |  | None· |  |
| Particle Size（D50 μm） |  |  |  | 2.354 |  |