镇江顺驰聚氨酯制品有限公司

Zhenjiang Shunchi Polyurethane Products Co.,Ltd.

检 验 报 告

ANALYTICAL   REPORT

MOCA-Ⅱ（1000kg）

Molecular formula: C13H12Cl2N2

Molecular weight: 267.16

| Appearance | Yellowish flake |
| --- | --- |
| Melting point ℃ | ≥97℃ |
| Moisture% | <0.30 |
| Solid density (24 ℃) /g/cm ³ | 1.44 |
| Liquid density (107 ℃) /g/ml | 1.26 |
| Amine value mmol/g | 7.4-7.6 |
| Free aniline% | <1.00 |
| Color (Gardner) | <4 |
| Acetone Insoluble Content | <0.04 |
| Water absorption | None |
| Storage | Store in a dry place away from light |
| Solubility | Soluble in acetone, butanone, dimethyl alum, dimethylformamide and tetrahydrofuran; Soluble in alcohol, toluene and benzene; Insoluble in water. |
| Security | LD50 (rat) >5000 mg / kg. Wear masks, gloves and goggles during operation. |

Date: 2021.4.2