[image: image1.jpg]Ccsa el

CHANG SHENG YUAN




菏 泽 昌 盛 源 科 技 股 份 有 限 公 司

HEZE CHANG SHENG YUAN TECHNOLOGY CO., LTD.

化 验 报 告

CERTIFICATE OF ANALYSIS
	产品名字：

Products Name
	丙烯酸羟乙酯

2-Hydroxyethyl acrylate（HEA）

	CAS NO.
	818-61-1

	检测员：

Inspector
	单翠丽

Cuili. Shan

	审核人:

Auditor
	杨双兵

Shuangbing. Yang

	

	项目

Item
	化验方法

Test methods
	单位

Unit
	规 格

Specification
	实 测

Result

	外 观

Appearance
	
	--------
	无色透明液体

Clear liquid
	无色透明液体

Clear liquid

	酯含量

Ester
	GC
	%
	≥98.5
	98.55

	纯 度

Purity
	GC
	%
	≥95
	95.35

	色 度

Color
	Pt—Co
	Hazen
	≤20
	15

	水 份

Water Content
	K. Fischer
	%
	≤0.2
	0.18

	酸 值

Free Acid（As AA）
	Acid-base Titration
	%
	≤0.2
	0.16

	阻聚剂

Inhibitor(MEHQ)
	
	ppm
	200±50
	200


