安阳市龙泉化工有限公司

化   验   单

产品名称：分散剂MF              
	指标名称
	指标
	化验结果

	外观：
	棕褐色粉末
	合格

	分散力：
	≥80
	85

	硫酸钠含量：
	≤8%
	6.3%

	PH:（1%水溶液）
	7—9
	7.6

	不溶于水的杂质:
	≤0.01%
	合格

	钙镁离子含量:
	≤0.5%
	0.23%

	砂磨效果：
	4-5级
	5级

	耐热稳定性：C
	≥130℃
	140℃ 

	水分含量：
	≤10%
	7.5%


安阳市龙泉化工有限公司

2019-12-30
