Technical Data Sheet

技术参数表

# Brand Name :DOP

| 检测项目 Test Item | 技术标准要求 Technical Requirement of Standard |
| --- | --- |
| Acid Value（mg KOH/g） | 0.01max |
| Density£¨20℃£©¡¢g/cm³ 密度 | 0.982-0.988 |
| Volume Resistivity × 1010ΩM 体积电阻率 | 1min |
| Flash Point℃ 闪点 | 196min |
| Color （Pt-Co） 色泽（铂-钴）号 | 30max |
| Moisture % 水份 | 0.1max |
| Ester content 酯含量 | 99.5min |